| ТРОЙНИКИ СВАРНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ С НАКЛАДКОЙ | ост 34-42-678-84 |
| --- | --- |

Рраб < 2,2 МПа (22 кгс/см2) Т  350 °С

1. Настоящий стандарт распространяется на тройники сварные переходные с накладкой из углеродистой стали для трубопроводов второго контура атомных электростанций и соответствует требованиям «Правил АЭС».

2. Сварные переходные тройники с накладкой предназначены для трубопроводов, на которые распространяются «Правила АЭС», а также для трубопроводов, на которые распространяются «Правила пара и горячей воды» и СНиП III-31-78 и контроль сварных швов которых производится по ПК 1514-72.

Допускается применять сварные переходные тройники с накладкой для трубопроводов, на которые распространяются «Правила пара и горячей воды» и СНиП III-31-78 и контроль сварных швов которых производится по РТМ-1С-81.

Размеры в мм

| Обозначение тройника | Условное давление Ру, МПа (кгс/см2) | Условный проход Dу × Dу1 | Размеры присоединяемых труб | Dн | Dн1 | Dр | Dр1 | S | S1 | S2 | S3 | L | Н | b | b1 | h | h1 | l | l1 | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к корпусу | к штуцеру |  |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |  |  | не менее |  |  | не менее |  |  |  |
| 01 | 4 (40) | 80 × 25 | 89×3,5 | 32×2 | 89 | 32 | 84 | +0,35 | 29 | +0,21 | 3,5 | 2 | 3 | 1,5 | 350 | 145 | 5 | 2 | 7 | 9 | 10 | 10 | 2,95 |
| 02 |  | 80 × 32 |  | 38×2 |  | 38 |  |  | 35 | +0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,99 |
| 03 |  | 60 × 50 |  | 57×3 |  | 57 |  |  | 52 | +0,30 |  | 3 |  | 2,5 |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 3,30 |
| 04 |  | 80 × 65 |  | 76×3 |  | 76 |  |  | 71 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  | 5 |  |  |  | 3,49 |
| 05 |  | 125 × 80 | 133×4 | 89×3,5 | 133 | 89 | 127 | +0,40 | 84 | +0,35 | 4 | 3,5 | 4 | 3,0 | 420 | 170 |  |  | 7 |  |  |  | 6,65 |
| 06 |  | 150 × 80 | 159×5 |  | 159 |  | 151 |  |  |  | 5 |  |  |  | 450 | 180 | 10 |  |  |  |  |  | 10,14 |
| 07 |  | 150 × 125 |  | 133×4 |  | 133 |  |  | 127 | +0,40 | 7 | 4 |  |  |  | 200 | 12 | 5 | 5 | 10 |  |  | 13,93 |
| 08 |  | 200 × 150 | 219×7 | 159×5 | 219 | 159 | 208 | +0,46 | 151 |  |  | 7 |  | 4,0 | 550 | 230 | 16 | 8 |  |  | 15 |  | 24,11 |

Пример условного обозначения сварного переходного тройника с накладкой диаметром корпуса 219 мм, с толщиной стенки 7 мм и диаметром штуцера 159 мм и толщиной стенки 7 мм на условное давление Ру 4 МПа IIБ категории с контролем сварных швов по ПК 1514-72:

Тройник переходный с накладкой 219×7-159×7-4-IIБ 08 ОСТ 34-42-678-84

Пример условного обозначения сварного переходного тройника с накладкой диаметром корпуса 219 мм, с толщиной стенки 7 мм и диаметром штуцера 159 мм и толщиной стенки 7 мм на условное давление Ру 4 МПа с контролем сварных швов по РТМ-1С-81:

Тройник переходный с накладкой 219×7-159×7-4 08 ОСТ 34-42-678-84